地址：武汉东湖高新技术开发区光谷大道国际企业中心1期3栋A座2楼

电话：027-67845207   传真：027-67845337   QQ:3136160997

E-mail:rflaser@rflaser.com

网址：http://www.rflaser.com

RF-H500 500W硅钢片激光焊接机

设备介绍：

RF-H500 500W硅钢片激光焊接机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数，使工件熔化，形成特定的熔池，从而实现对被加工件的激光焊接，完成传统工艺无法实现的精密焊接。

技术特点：

硅钢片激光焊接可以对薄壁材料，精密零件实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等激光功率大，焊缝具有高的深宽比，热影响区域小，变形小，焊接速度快。焊缝质量高平整美观、无气孔，焊后材料韧性至少相当于母体材料人体化设计，液晶屏显示、集中按键化操作更简单四维滚珠丝杠工作台，采用进口伺服控制系统，可选旋转工作台，可以实现点焊、直线焊、圆周焊等自动焊，适用范围广，精度高，速度快。电流波形任意调整，可根据焊材的不同设置不同的波形，使焊接参数和焊接要求相匹配，以达到最佳的焊接效果。

主要技术参数：

地址：武汉东湖高新技术开发区光谷大道国际企业中心1期3栋A座2楼

电话：027-67845207   传真：027-67845337   QQ:3136160997

E-mail:rflaser@rflaser.com

网址：http://www.rflaser.com

项目名称	               技术参数

型号	                   RF500W

最大激光功率 	           500W

激光波长 	               1064nm

激光焊接深度 	           ≤3mm（视材料）

脉冲宽度	               ≤20ms

连击时激光焊接频率	       ≤100Hz

光斑尺寸可调范围  	       0.3-3.0mm

整机功率	               ≤14KW/16KW

电力需求    	           380V/三相/50Hz/60A

标配工作台最大承重	       ≤100Kg

工作台行程   	           1500×300mm

工作台重复精度    	       ±0.01mm

工作台定位精度    	       ±0.02mm

瞄准定位	               红光、CCD监视系统

冷却方式	               水冷

主机外形尺寸 (L×W×H)	   2500×1300x700mm

地址：武汉东湖高新技术开发区光谷大道国际企业中心1期3栋A座2楼

电话：027-67845207   传真：027-67845337   QQ:3136160997

E-mail:rflaser@rflaser.com

网址：http://www.rflaser.com

应用领域：

适用于不锈钢、金、银、合金、钢、金钢石等同材焊接或异种材料焊接，广泛应用于手机电池、传感器、医疗器械、工艺礼品、钟表、电子元件、传感器、精密机械、通信,硅钢片等行业。